家装防水施工标准化作业指引

从业年限：10 年家装防水专业施工
适用范围：家庭装修卫生间、厨房、阳台、飘窗、干湿隔墙、洗衣机位全场景防水施工
文档用途：班组交底、业主确认、现场施工标准、验收依据

# 第一章 施工核心原则

- 防水是系统工程：基层处理→节点堵漏→圆弧找角→附加层加强→多遍涂刷→养护→闭水试验，缺一不可。

- 家装漏水90% 集中在节点：管根、地漏、阴阳角、墙地交接、过门石、窗框、新旧墙接缝。

- 严禁只做地面不做墙面；严禁一遍厚涂代替多遍薄刷；严禁不做闭水、不查楼下。

- 遵循先修补、先堵漏，后涂刷、后成型原则，基层不稳，防水再厚也会漏。

# 第二章 基层处理施工标准

## 1. 基层清理

- 清除地面、墙面浮灰、水泥疙瘩、松散起砂、空鼓面层、残留脱模剂。

- 有空鼓、开裂、起砂部位必须先剔除修补，严禁带病害直接刷防水。

- 水电开槽部位：先用水泥砂浆分层封堵抹平，养护干燥后再进入防水工序。

## 2. 阴阳角处理

- 所有墙地阴角、立柱阴阳角，用水泥砂浆做成R30～R50 圆弧倒角。

- 禁止直角硬折，防止防水涂膜拉伸开裂、断裂渗水。

## 3. 管根 / 地漏基层处理

- 下水管道、地漏、排污管、暖气管周边，凿成外扩喇叭口圆弧。

- 清理缝隙杂物，保证堵漏王能嵌填密实、无空隙。

# 第三章 节点加强堵漏标准（关键必做）

## 1. 管根、地漏堵漏工艺

- 管根周边清理干净、湿润无明水；

- 采用水不漏 / 堵漏王围圈嵌塞压实；

- 初凝后再二次压光密封，杜绝收缩微裂；

- 整体向外延伸150～200mm做防水附加层。

## 2. 新旧墙体接缝

- 新旧墙交接处开V 型槽；

- 堵漏王填实抹平；

- 铺贴玻纤网格布抗裂；

- 加宽做防水附加层，阻断隐裂渗水通道。

## 3. 过门石止水坎

- 卫生间门口先行浇筑混凝土止水坎；

- 防水涂膜全包止水坎、过门石底部及两侧；

- 形成封闭式止水带，防止水往客厅、卧室串渗。

## 4. 飘窗 / 窗台节点

- 窗台内侧做内高外低微泛坡；

- 窗框四周清理干净，打耐候结构胶密封；

- 窗台及两侧墙体向外延伸 300mm 满刷防水。

# 第四章 防水涂刷高度硬性标准

| 施工区域 | 防水涂刷高度 | 附加要求 |
| --- | --- | --- |
| 卫生间淋浴区 | 1.8m（建议到顶） | 整面满刷，无断点 |
| 卫生间干区 / 洗手台 | ≥300mm | 台盆背后建议 1.2m |
| 厨房墙面 | ≥300mm | 水槽后背 1.2m 加高 |
| 生活阳台 / 休闲阳台 | ≥300mm | 洗衣机位上翻 1.2m |
| 卫生间邻衣柜隔墙 | 满墙到顶 | 防返潮、防霉、柜体变形 |
| 飘窗窗台侧边 | 全高满刷 | 左右延伸各 300mm |

统一要求：地面防水与墙面防水交叉搭接，不脱节、不断开，形成整体防水包覆。

# 第五章 涂料施工工艺标准

## 1. 材料选用

家装优先：柔性 K11、JS 柔性防水涂料
禁止单用纯刚性防水，墙体沉降、基层微裂容易拉裂涂膜漏水。

## 2. 涂刷工序

- 基层干燥、湿润无明水方可施工；

- 第一遍横向薄刷，均匀不露底、无气泡、无针眼；

- 第一遍完全干透后，第二遍竖向交叉涂刷；

- 坚持薄刷多遍，严禁一次厚涂堆料。

## 3. 施工禁忌

- 严禁随意加大兑水比例，导致成膜变薄、粉化失效；

- 严禁潮湿未干、雨天、低温 5℃以下强行施工；

- 严禁防水未养护直接贴砖、破坏防水涂膜。

## 4. 养护要求

防水整体涂刷完成后，静置养护 24h 以上，再做水泥砂浆保护层。

# 第六章 地面找坡施工标准

- 卫生间、阳台地面向地漏做1%～2% 排水坡度；

- 无低洼、无兜水、无积水死角；

- 过门石位置室内略低、室外略高，阻断倒灌渗水；

- 地漏周边做微圆弧收坡，快速导流不存水、不往砖下串水。

# 第七章 闭水试验验收标准

- 防水干透、保护层做完后再做闭水；

- 放水深度：20～30mm，做好水位标记；

- 闭水时长：常规24h，高标准48h；

- 验收必查：自家地面不积水 + 楼下顶板、管根、墙角无湿痕、无渗水印；

- 验收合格签字确认，方可进入贴砖工序。

# 第八章 现场实用施工技巧

- 水电开槽必须先补槽、抹平、干燥后再做防水，避免水路沿线槽暗串。

- 淋浴区、阴阳角加玻纤网格布做夹胎附加层，抗裂耐用翻倍。

- 旧房翻新先刷墙固、地固固化起砂基层，再做防水，防止起皮脱层。

- 防水保护层表面轻微拉毛，增强瓷砖粘接，不空鼓起壳。

- 阳台洗衣机排水口做双道加强：堵漏 + 附加层 + 加大涂刷范围，防溅水溢渗。

# 第九章 行业少为人知独门施工技法

- 管根二次密封法：一次堵漏初堵→初凝二次压圈密封，抵抗管道震动、热胀冷缩不开裂。

- 隔墙防潮全包法：卫生间靠衣柜、卧室一侧隔墙满墙到顶防水，阻断潮气渗透发霉。

- 地漏周边微槽导流法：地漏周边做小圆弧微槽，积水快速入地漏，不滞留、不窜砖层。

- 冬季低温错时施工法：选中午高温时段薄刷，延长养护时间，避免低温成膜差、后期粉化渗漏。

- 干湿分离隔断底止水法：玻璃隔断底部先做止水小坎，防水全包，杜绝隔断底部慢渗。

# 第十章 施工红线禁令（严禁违规）

- 禁止只刷地面、墙面不上翻，偷工减料；

- 禁止基层起砂、空鼓、裂缝不处理直接涂刷；

- 禁止阴阳角不做圆弧、节点不做附加层；

- 禁止一遍厚涂，不横竖交叉分遍施工；

- 禁止不做保护层直接贴砖；

- 禁止闭水时间不足、不检查楼下顶板；

- 禁止老旧墙面不铲除、不固化直接做防水。